**Typ**  Gustafs Linear Feltfon© System för undertak

**Material akustikribbor** Gustafs Acoustex© 9 mm, hög densitet, 2 kg/m²

**Bakomliggande** Gustafs Acoustex© 9 mm, hög densitet, 2 kg/m²

**Material** Format: 1220x544 mm eller 2440x544 mm.

**Färger Acoustex©** Wool Grey

Dark Grey

Anthracite

**Ribb-dimensioner**  **Djup x Bredd x Längd**

**Standard**  40x40x2400 mm 80x102x2400 mm

40x71x2400 mm 100x40x2400 mm

40x102x2400 mm 100x71x2400 mm

60x40x2400 mm 100x102x2400 mm

60x71x2400 mm 120x40x2400 mm

60x102x2400 mm 120x71x2400 mm

80x40x2400 mm 120x102x2400 mm

80x71x2400 mm

**Ribb-dimensioner** Längd = 2400 mm

**anpassat** Minsta djup 30 mm

Maxdjup 555 mm i kombination med 40 mm bredd

Minsta bredd 40 mm i kombination med 555 mm djup.

Maxbredd 598 mm i kombination med 275 mm djup.

**Möjliga\* maximala dimensioner djup x bredd:**

555x40 mm 400x350 mm

540x71 mm 385x381 mm

525x102 mm 370x412 mm

510x133 mm 355x443 mm

495x164 mm 340x474 mm

480x195 mm 325x505 mm

460x226 mm 305x536 mm

445x257 mm 290x567 mm

430x288 mm 275x598 mm

415x319 mm

**Böjning & vridning** 10 års garanti mot böjda eller vridna ribbor, kostnadsfritt ersättningsprogram

**Mellanrum** Vid användning av Gustafs Quick-Up Capax System:

Mellanrum 22, 53, 84, 115, 146, 177, 208 mm, osv.

**Infyllnadsremsor för** Gustafs träremsor finns i följande dimensioner:

**mellanrum** 13x23x2400, 13x54x2400 och 13x85x2400 mm (djup x bredd x längd).

Träslag: Amerikansk ek / Knotty Oak / Björk / Ask / Valnöt / Wild Oak Smoked och Wild Oak Grey.

**Installationssystem** Gustafs Capax: BASE-CF-profil installeras med cc 600 mm vinkelrätt

**undertak** mot ribborna. Aluminiumprofiler. Kombineras med Capax distansprofil 3262 var 1200:e mm vinkelrätt mot BASE-WF.

Kompatibelt med Nonius-hängare för nedpendlat undertak.

Tack vare U-formen på BASE-WF-profilen kan två ribbändar linjeras och fungera som längdkoppling för sömlösa skarvar.

**Reaction to Fire** B-s1,d0 (EN 13501-1)

**Akustikabsorption**  Ribbor 40x40 mm, mellanrum 22 mm, totalt djup 250 mm:

**Takinstallation** -Utan akustikfilt, luftspalt 211 mm: αw 0,60-C / NCR 0,65

- Med bakomliggande 9 mm Acoustex© , luftspalt 201 mm:

αw 1,00-C / NCR 0,0,95

**Declaration of** DoP tillgänglig

**Performance**

**FSC** FSC-certifierat trä finns tillgängligt för infyllnadsremsor.

Gustafs certifikatkod: SCS-COC-005137

**Formaldehyd** klass E1 och M1.

**& VOC** Godkänd för BREEAM International / LEED v4.1 / Svanen / Byggvarubedömningen / Sunda Hus / Blue Angel / AgBB /

Belgian VOC / French VOC.

**LEED**  TVOC Godkända emissioner (EN ISO 16000-9)

Formaldehyd Godkända emissioner (EN 717-1)

Inget tillsatt urea-formaldehyd

Återvunnet material >50% återvunna konsumentvaror

Certifierat trä FSC tillgängligt, Certfikatkod: SCS-COC-005137

EPD Tillgängligt

Produktionsplats ort: Gustafs / land: Sverige

Livstid förväntad > 50 år

**BREEAM**  TVOC Godkända emissioner (EN ISO 16000-9)

Formaldehyd Godkända emissioner (EN 717-1)

Inget tillsatt urea-formaldehyd

Återvunnet material >50% återvunna konsumentvaror

Certifierat trä FSC tillgängligt, Certfikatkod: SCS-COC-005137

EPD Tillgängligt

Produktionsplats ort: Gustafs / land: Sverige

Livstid förväntad > 50 år